К договору  № __от   «___»_____________201_ г.

Правила эксплуатации и уход за деревянным домом/баней.

- Древесина относится к материалам, размеры которых меняются при изменении влажности.  Для неё характерны изменение линейных размеров, а именно:

- при понижении влажности

Происходит уменьшение размеров, которое называется усушкой древесины.

- при увеличении влажности

Происходит увеличение размеров, которое называется разбуханием древесины.

В связи с этим материалы, которые используются для внутренней отделки полов, окон, стен и дверей должны быть сухими. Это достигается путем соблюдения правил хранения материала: сухое (отапливаемое) помещение , без резких перепадов температуры. Так же необходимо исключить воздействие прямых солнечных лучей, которые могут так же оказать губительное воздействие на древесину. Ещё один момент – своевременная обработка качественными антисептическими средствами. Необходимо помнить, что древесина – живой материал, который не перестаёт «жить» после сруба дерева. Поэтому необходимо следить за ней. Одним из важнейших компонентов ухода – обеспечение доступа воздуха, особенно в первые годы эксплуатации. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины и в целях предотвращения её изменений, рекомендуем:

  - Правильно и вовремя следите и обрабатываете материалы внутренней отделки.

  - При не постоянном нахождении в доме обязательно обеспечивайте условия правильной эксплуатации и ухода за материалами внутренней отделки.

  - Время от времени проверяйте состояние материалов внутренней отделки при необходимости применяйте меры предотвращающие ухудшение качественных  свойств материала.

  - Для ухода за материалами используете только качественные материалы по обработке и консервации материала.

  - Все выше перечисленное, так же относится к изделиям сделанным из натуральных материалов,  применяемых во внешней обшивке дома.

Вследствие использования в строительстве стенового материала атмосферной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половой доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки сооружения обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого необходимо держать все двери и окна в открытом состоянии.

Через 1-1,5 года сруб необходимо проконопатить, т.к. вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку.

В результате усушки полов полы могут потребовать перетяжки. В гарантийные обязательства перетяжка полов не входит.

В результате перепада температуры и изменения влажности воздуха деревянная вагонка хвойных пород может выпирать (вспучивать), рассыхаться. В гарантийные обязательства перетяжка вагонки не входит.

Также для повышения срока эксплуатации сооружения необходимо соблюдать все меры, указанные в настоящем Приложении.

Изготовитель предоставляет гарантию только при соблюдения условий эксплуатаций и правил ухода. Если вы нарушаете правила эксплуатации,  мы не можем гарантировать сохранение эксплуатационных свойств материала и не принимаем претензии по качеству.

- Посинение.

Посинение древесины происходит, в основном, при высокой влажности воздуха, температуре +10...+ 25 С. Весьма способствует этому явлению неподвижность воздуха, окружающего древесину. Сырая, свежеспиленная древесина более подвержена посинению, чем, нежели просушенная. Однако и сухая древесина может посинеть при наличии вышеперечисленных условий. Сильно подвержена синеве сосна в летние месяцы июль - август. Поверхностная синева может наблюдаться даже в хорошо проветриваемых штабелях леса. Синева не изменяет, вопреки распространенному мнению, механических свойств дерева. Поэтому с ней можно успешно бороться. Распространенным, `народным` средством является применение средства `белизна` (1 литр - хватает на 5 кв.м). Есть мнение, что `белизна №3` действует сильнее. Одно можно утверждать точно - с помощью `белизны` можно победить поверхностную синеву. Проникающую синеву она не берет. После применения белизны поверхность дерева становится белёсой. Другим, более мощным средством является `светелка` (1 литр - расход тот же). `Светелка` выпускается двухкомпонентной - проявитель и фиксатор. В отличие от `белизны` это средство специально разработано для этих целей. `Светелка` справляется и с проникающей синевой, и поверхность материала порой выглядит `как новая`. Для строительства из дерева в настоящее время применяются антисептики водорастворимые (а так существуют антисептики маслянистые, например креозот, которым пропитывают железнодорожные шпалы. Такие антисептики отличаются сильным неприятным запахом). Из водорастворимых антисептиков наиболее распространено семейство «Сенеж». Хорошими характеристиками отличаются «Сенеж-транс» и «Сенежсупертранс».

Правила эксплуатации и уход за домом являются  неотъемлемыми частями договора.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ф.И.О.: _________________________________ Адрес: _____________________________ Паспорт: __________________________ выдан __________________________________ Дата выдачи: __________________________ Контактный телефон: |
| Подпись «Исполнителя»: |  | Подпись «Заказчика»: |

М.П.